本产品为三件套旋转扣紧固件，采用优质铜材料制造，专为户外重载连接场景设计。

套件组成：

- ① 顶盖 — 表面带凸起纹路，方便旋转操作，锁紧牢固

- ② 爪齿底环（铜质） — 三爪设计，可穿透并牢固咬合面料或材料层

- ③ 椭圆形背板垫片 — 安装于材料背面，增强固定强度，防止撕裂

旋转锁紧机构无需工具即可完成安装，连接稳固，抗振动、抗拉力性能优越，适用于各类户外恶劣环境。

产品特点

表格

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 🔩 材质 | 铜（黄铜） |
| ✨ 表面处理 | 镍光（Nickel Finish）— 防锈耐腐蚀 |
| 🔄 安装方式 | 旋转锁紧，无需工具，快速拆装 |
| 💪 承载能力 | 高强度，适合重载拉力场景 |
| 🌧️ 耐候性 | 抗氧化、防潮湿，适合长期户外使用 |
| 📦 套件数量 | 3件一套（顶盖 + 爪齿环 + 背板垫片） |

适用场景

- ⛺ 帐篷 / 遮阳篷连接固定

- 🚢 帆布 / 篷布收紧扣合

- 🎒 户外背包、军事装备

- 🚗 货车篷布、车厢盖固定

- 🏗️ 工业用帆布、防水布紧固

规格参数 (可根据实际填写)

表格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 材质 | Zinc Alloy Top + Brass Base |
| 表面处理 | Nickel Plated |
| 颜色 | Silver / 银色 |
| 套件数 | 3 pcs / set |
| 适用厚度 | 9mm |
| MOQ | 1000 SETS |